Spiral, Hafif Seri / Corrugated, Light Gauge

Alev Yaymayan -Esnek tesisat borusu / Self Extinguishing -Pliable Conduit

TSE  Belge   no /   TSE  Certificate  no  : 14.00.01-4127-2(07.02. 2002)

SC1 (2241) Hafif Seri Spiral Boru Kullanım Alanları ● Mekanik zorlamaların Fazla Olmadığı Alanlarda  sıva üstü sıva altı asma tavan içinde kullanılır.

SC1  (2241) Technical Details  About Corrugated  Pliable conduit field Of Ablication

● In wall and ceiling,electrical built-in system for not scheduled particular mechanical stress.

Özellikler / Characteristics

Standart /Standard				: TS EN 50086-1 / TS EN 50086-2.2(OCAK JAN. 2003)

Malzeme / material				: PVC Bazlı Termoplastik / pvc based Thermoplastic

sıkıştırma dayanımı /compression resistance 	: 320  newton / 60 sn /  23+   2°C  SINIF /CLASS  2

Darbe dayanımı / Impact resistance		:1 kg. / 100 mm / -25°C          SINIF / CLASS 2

Minimum Çalışma Sıcaklığı /Minimum Temperature	:-25°C                                     SINIF / CLASS 4

Maksimum Çalışma Sıcaklığı / Maximum Temperature	: +60°C                                   SINIF / CLASS  1

Yalıtım Dayanımı / Insulating Strength  		:2000 V. / 50 hz. / 15 dak (min)

İzolasyon Direnci / Insulating Resistance		 :>100 mΩ / 60 sn. / 500 v.

| Norminal Çap / norminal Dia. | Ø16 | Ø20 | Ø25 | Ø32 | Ø40 | Ø50 | Ø63 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Norminal Dış Çap (mm) / norminal outer Dia (mm) | 16-0,3 | 20-0,3 | 25-0,4 | 32-0,4 | 40-0,4 | 50-0,5 | 60-0,6 |
| Norminal iç Çap (mm) / norminal Inner Dia. (mm) | 11,2 | 14,5 | 18,5 | 24,5 | 31,2 | 39,6 | 52,5 |
| Bobin Uzunluğu (m) / length of conduit Per Coil (m) | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 25 | 15 |
| Kod No/ Code No (without Puller) | SC1 016 | SC1 020 | SC1 025 | SC1 032 | SC1 040 | SC1 050 | SC1 063 |
| Kod No (kılavuz Telli) / Code No (With Puller) | SC1 116 | SC1 120 | SC1 125 | SC1 132 | SC1 140 | SC1 150 | SC1 163 |

Sprial, Ağır Seri / Corrugated, Heavy  Gauge

Alev Yaymayan -Esnek tesisat borusu / Self Extinguishing -Pliable Conduit

TSE  Belge   no /   TSE  Certificate  no  : 14.00.01-4127-2(07.02. 2002)

SC3 (3341) Ağır Seri Spiral Boru Kullanım Alanları ● Tabanda, duvarda ve tavanda her türlü elektrik tesisatında mekenik zorlamaların olduğu yerlerde güvenle kullanılır. Bina, makina, prafabrik ypılarda, sıva altı, sıva üstü uygulamalarda beton ve asma tavan içerisinde, yükseltilmiş döşemelerde kullanılır.

SC3 (3341) Technical Details  About Corrugated  Pliable Conduit Field Of Ablication ●In floor, wall and ceiling, in view electrical system and built-in ones where a good resitance is requested to shock and compression.

Özellikler / Characteristics

Standart /Standard				: TS EN 50086-1 / TS EN 50086-2.2(OCAK JAN. 2003)

Malzeme / Material 				:PVC Bazlı Termoplastik / pvc based Thermoplastic

sıkıştırma dayanımı /Compression Resistance 	:750 newton / 60 sn /  23+   2°C  SINIF /CLASS  3

Darbe dayanımı / Impact Resistance                                  :1 kg. / 100 mm / -25°C          SINIF / CLASS 3

Minimum Çalışma Sıcaklığı /Minimum Temperature        :-25°C                                     SINIF / CLASS 4

Maksimum Çalışma Sıcaklığı / Maximum Temperature   : +60°C                                   SINIF / CLASS  1

Yalıtım Dayanımı / Insulating Strength                               :2000 V. / 50 hz. / 15 dak (min)

İzolasyon Direnci / Insulating Resistance		:>100 mΩ / 60 sn. / 500 v.

| Norminal Çap / norminal Dia. | Ø16 | Ø20 | Ø25 | Ø32 | Ø40 | Ø50 | Ø63 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Norminal Dış Çap (mm) / norminal outer Dia (mm) | 16-0,3 | 20-0,3 | 25-0,4 | 32-0,4 | 40-0,4 | 50-0,5 | 60-0,6 |
| Norminal iç Çap (mm) / norminal Inner Dia. (mm) | 11,2 | 14,5 | 18,5 | 24,5 | 31,2 | 39,6 | 52,5 |
| Bobin Uzunluğu (m) / length of conduit Per Coil (m) | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 25 | 15 |
| Kod No/ Code No (without Puller) | SC3 016 | SC3 020 | SC3 025 | SC3 032 | SC3 040 | SC3 050 | SC3 063 |
| Kod No (kılavuz Telli) / Code No (With Puller) | SC3 116 | SC3 120 | SC3 125 | SC3 132 | SC3 140 | SC3 150 | SC3 163 |

Düz, Hafif Seri  /  Rigid, Ligth  Gauge

Alev Yaymayan -Soğuk Bükülebilen Tesisat Borusu

Self Extinguishing – Cold Bendable plain Condiut

TSE  Belge   no /   TSE  Certificate  no  : 14.01.01-4127-2(07.02. 2002)

SR1 (2241) Hafif Seri Düz Boru Kullanımı Alanları  ● Duvarda ve tavanda, mekanik zorlamaların fazla olmadığı alanlarda, sıva altı, sıva üstü, asma tavan içerisinde kullanılır.

SR1 (2241) Technical Details About Rigid Conduit Field Of Ablication ●In wall ceilig, in electrical built-in system for not scheduled particular mechanical stress.

Özellikler / Characteristics

Standart /Standard				: TS EN 50086-1 / TS EN 50086-2.2(OCAK JAN. 2003)

Malzeme / material				:PVC Bazlı Termoplastik / pvc based Thermoplastic

sıkıştırma dayanımı /compression resistance	:320  newton / 60 sn /  23+   2°C  SINIF /CLASS  2

Darbe dayanımı / Impact resistance			:1 kg. / 100 mm / -25°C          SINIF / CLASS 2

Minimum Çalışma Sıcaklığı /Minimum Temperature	:-25°C                                     SINIF / CLASS 4

Maksimum Çalışma Sıcaklığı / Maximum Temperature	: +60°C                                   SINIF / CLASS  1

Yalıtım Dayanımı / Insulating Strength			:2000 V. / 50 hz. / 15 dak (min)

İzolasyon Direnci / Insulating Resistance		:>100 mΩ / 60 sn. / 500 v.

| Norminal Çap / norminal Dia. | Ø16 | Ø20 | Ø25 | Ø32 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Norminal Dış Çap (mm) / norminal outer Dia (mm) | 16-0,3 | 20-0,3 | 25-0,4 | 32-0,4 |
| Norminal iç Çap (mm) / norminal Inner Dia. (mm) | 13,4 | 17 | 22,1 | 28,2 |
| Adet / Ambalaj /pieces / package | 34 | 34 | 25 | 17 |
| Kod No (Boru boyu =3mt) / Code No (conduit length =3mt.) | SR1 316 | SR1 320 | SR1 325 | SR1 332 |

Düz, Orta Seri  /  Rigid, Ligth  Gauge

Alev Yaymayan -Soğuk Bükülebilen Tesisat Borusu

Self Extinguishing – Cold Bendable Plain Condiut

TSE  Belge   no /   TSE  Certificate  no  : 14.01.01-4127-2(07.02. 2002)

SR2 (3341) Orta Seri Düz Boru Kullanımı Alanları  ● Duvarda ve tavanda darbelere ve ezilmeler karşı dayanıklılık gerektiren tesislerde, sıva altı, sıva üstü, beton ve asma tavan içerisinde döşeme altında kullanılır.

SR2 (3341) Technical Details About Rigid Conduit Field Of Ablication ●Inview electrical system and built-in ones where a goodresistance is requested to shock and compression.

Özellikler / Characteristics

Standart /Standard			: TS EN 50086-1 / TS EN 50086-2.2(OCAK JAN. 2003)

Malzeme / Material			:PVC Bazlı Termoplastik / pvc based Thermoplastic

sıkıştırma dayanımı /Compression Resistance		:750 newton / 60 sn /  23+   2°C  SINIF /CLASS  3

Darbe dayanımı / Impact Resistance			:1 kg. / 100 mm / -25°C          SINIF / CLASS 3

Minimum Çalışma Sıcaklığı /Minimum Temperature	:-25°C                                     SINIF / CLASS 4

Maksimum Çalışma Sıcaklığı / Maximum Temperature	: +60°C                                   SINIF / CLASS  1

Yalıtım Dayanımı / Insulating Strength			:2000 V. / 50 hz. / 15 dak (min)

İzolasyon Direnci / Insulating Resistance		:>100 mΩ / 60 sn. / 500 v.

| Norminal Çap / norminal Dia. | Ø16 | Ø20 | Ø25 | Ø32 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Norminal Dış Çap (mm) / norminal outer Dia (mm) | 16-0,3 | 20-0,3 | 25-0,4 | 32-0,4 |
| Norminal iç Çap (mm) / norminal Inner Dia. (mm) | 12,8 | 16,6 | 21 | 27,5 |
| Adet / Ambalaj /pieces / package | 34 | 34 | 25 | 17 |
| Kod No (Boru boyu =3mt.) / Code No (conduit lenght =3mt.) | SR1 316 | SR1 320 | SR1 325 | SR1 332 |

Düz, Ağır Seri  /  Rigid, Heavy Gauge

Alev Yaymayan -Soğuk Bükülebilen Tesisat Borusu

Self Extinguishing – Cold Bendable Plain Condiut

TSE  Belge   no /   TSE  Certificate  no  : 14.01.01-4127-2(07.02. 2002)

SR3 (3341) Ağır Seri Düz Boru Kullanımı Alanları  ● duvarda tabanda ve tavanda, beton altında, sıva altında, döşeme altında, asma tavan içerisinde ve mekanik zorlamaların aşırı olduğu ortamlarda kullanılır.

SR3 (3341) Technical Details About Rigid Conduit Field Of Ablication ●In view electrical system and built-in ones Where a high resistance is requestedto shock and compression.

Özellikler / Characteristics

Standart /Standard			: TS EN 50086-1 / TS EN 50086-2.2(OCAK JAN. 2003)

Malzeme / Material			:PVC Bazlı Termoplastik / pvc based Thermoplastic

sıkıştırma dayanımı /Compression Resistance		:1250 newton / 60 sn /  23+   2°C  SINIF /CLASS 4

Darbe dayanımı / Impact Resistance			:1 kg. / 100 mm / -25°C          SINIF / CLASS 3

Minimum Çalışma Sıcaklığı /Minimum Temperature	:-25°C                                     SINIF / CLASS 4

Maksimum Çalışma Sıcaklığı / Maximum Temperature	: +60°C                                   SINIF / CLASS  1

Yalıtım Dayanımı / Insulating Strength			:2000 V. / 50 hz. / 15 dak (min)

İzolasyon Direnci / Insulating Resistance		:>100 mΩ / 60 sn. / 500 v.

| Norminal Çap / norminal Dia. | Ø16 | Ø20 | Ø25 | Ø32 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Norminal Dış Çap (mm) / Norminal Outer Dia (mm) | 16-0,3 | 20-0,3 | 25-0,4 | 32-0,4 |
| Norminal İç Çap (mm) / Norminal Inner Dia. (mm) | 11,9 | 15,7 | 20,2 | 26,2 |
| Adet / Ambalaj /Pieces / Package | 34 | 34 | 25 | 17 |
| Kod No (Boru Boyu =3mt.) / Code No (Conduit Lenght =3mt.) | SR1 316 | SR1 320 | SR1 325 | SR1 332 |