KARABÜK DEMİR-ÇELİK ÜRÜNLERİNİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ

| SİLME-LAMA |  | LEVHA-SAC |  | EŞİTKENAR KÖŞEBENTLER |  | NP I DEMİRİ |  | YUVARLAK DEMİR |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kalınlık (mm) | Kg/m | Kalınlık (mm) | Kg/m | Kalınlık (mm) | Kg/m | Kalınlık (mm) | Kg/m | Ø mm | Ağırlık kg/m |
| 16x3 20x3 20x5 25x5 30x3 30x5 35x5 40x5 50x5 60x5 70x5 80x5 100x5 20x10 25x10 30x10 35x10 40x10 40x12 45x10 45x12 50x10 50x12 50x16 50x20 60x10 75x10 100x10 110x10 115x10 120x10 120x12 125x10 125x12 130x10 | 0,384 0,470 0,785 0,981 0,700 1,180 1,375 1,570 1,963 2,355 2,747 3,140 3,925 1,570 1,960 2,360 2,750 3,140 3,770 3,530 4,240 3,925 4,710 6,280 7,850 4,170 5,890 7,850 8,640 9,030 9,420 11,305 9,810 11,775 10,205 | 0,30 0,40 0,50 0,80 1 1,25 1,50 2 2,50 3 3,50 4 5 6 7 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | 2,355 3,140 3,980 6,280 7,850 9,810 11,800 15,700 19,600 23,600 27,500 31,400 39,250 47,100 54,300 62,800 70,650 78,500 86,300 94,200 102,000 109,900 117,700 125,600 133,400 141,300 149,100 157,000 164,800 172,700 180,500 | 20x20x3 25x25x3 30x30x3 30x30x4 35x35x4 40x40x4 50x50x5 60x60x6 65x65x7 65x65x9 70x70x7 80x80x8 80x80x10 100x100x10 120x120x10 150x150x15 | 0880 1,120 1,330 1,780 2,100 2,420 3,770 5,240 6,830 8,620 7,380 9,660 11,900 15,100 19,900 31,600 | 80x42 100x50 120x58 140x66 160x74 180x82 200x90 220x98 240x106 260x113 300x125 380x149 | 5,950 8,320 11,200 14,370 17,900 21,900 26,300 31,100 36,200 41,900 54,250 84,000 | 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 35 40 45 50 60 80 90 100 110 120 130 140 150 | 0,395 0,617 0,888 1,21 1,58 2,00 2,47 2,98 3,55 4,17 4,83 5,55 6,31 7,55 9,86 12,50 15,40 22,20 39,50 49,90 61,70 74,60 88,80 104,00 121,00 139,00 |
|  |  |  |  |  |  | NP U DEMİRİ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Kalınlık (mm) | kg/m |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 30x15 40x20 50x25 50x38 60x30 65x42 80x45 100x50 120x55 140x60 160x65 180x70 200x75 220x80 240x85 260x90 280x95 300x100 | 2,000 2,700 4,320 5,590 5,070 7,090 8,640 10,600 13,400 16,000 18,800 22,000 25,300 29,400 33,200 37,900 41,800 46,200 |  |  |